Российская   Федерация  Карачаево-Черкесская Республика

# ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИЗВЕСТНЯК» - ДЖЕГОНАССКИЙ КАРЬЕР

369300, Карачаево-Черкесская Республика,

район Усть-Джегутинский, город Усть-Джегута,                                              ИНН 0909000671

участок Джегонасский карьер                                                                               КПП 090901001

Тел. 88782230323                                                               http://www.izvest.org     E-mail: mail@izvest.org

П А С П О Р Т  ________

Известь металлургическая ТУ 23.52.10-007-16253275-2024       (негашеная, кальциевая, без добавок)

Производитель: ЗАО «Известняк» Джегонасский карьер

Потребитель:_____________________________________________

Партия № ________                          Дата отгрузки _________2024г

Вес партии (т)_______                     Сорт: второй

Фракция (мм) _______

| Активные СаО+МgO | % | ≥ 85,0 |
| --- | --- | --- |
| Активный MgO | % | 0,56 |
| Содержание непогасившихся зерен | % | 8 |
| Содержание СО2 | % | 3,8 |
| Влажность | % | ≤ 1,0 |
| Время гашения | мин | до 3 |
| Температура гашения | ºС | >90 |
| Удельная эффективная активность радионуклидов | Бк/кг | 4,1±11,8 |
| Паспорт безопасности химической продукции в Регистре ПБ РПБ № 16253275.22.51951 действителен до 16июня 2026 г. |
| Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ21.Н24848 № 0007141 срок действия до 06.05.2024г выдан ООО «Ставропольский краевой центр сертификации» |
| Срок хранения 30 суток со дня отгрузки при выполнении п.п. 8,9 ГОСТ 9179-2018 |
| Вагон: |

Контролер ОТК_________________________