Российская   Федерация

# Карачаево-Черкесская Республика

# ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИЗВЕСТНЯК» - ДЖЕГОНАССКИЙ КАРЬЕР

369300, Карачаево-Черкесская Республика,

район Усть-Джегутинский, город Усть-Джегута,                                              ИНН 0909000671

участок Джегонасский карьер                                                                               КПП 090901001

Тел. 88782230323

http://www.izvest.org     E-mail: mail@izvest.org

Паспорт  №___

Порошок минеральный для   асфальтобетонных

и органоминеральных смесей  ГОСТ 52129-2003

Производитель: ЗАО «Известняк»  Джегонасский карьер

Потребитель:  _____________________________________

Партия №____________                     Марка     МП-1-К

Дата отгрузки______2024г               Вес партии(т)_________

Зерновой состав :

-1,25мм    -  100 %

-0,315мм   ≥ 90 %

-0,071мм   ≥ 70 %

Влажность (%)  ≤ 0,5                          Пористость (%)  ≤ 35

Набухание образцов из смеси порошка с битумом (%) ≤ 2,5

Удельная эфф.  активность радионуклидов (Бк/кг)    14,4

Контролер ОТК_____________________